Изделие: Костюм специальный «Л-2»

Костюм предназначен для выполнения ремонтных, профилактических работ, подготовки оборудования к ремонту, ликвидации аварийных ситуаций. Обеспечивает защиту в условиях воздействия сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ): концентрированных минеральных кислот (азотной, серной, соляной, фосфорной) щелочей, гидроокиси калия; органических растворителей (бензол, толуол, ксилол); нефтяных масел, дизельного топлива. Костюм обладают повышенной износостойкостью. Костюм состоит из куртки, полукомбинезона, сапог. Куртка с капюшоном, вклеенным обтюратором по лицевой линии. Полукомбинезон с приклеенными сапогами.

Выписка из протокола испытаний

Физико- механических свойства материала

| Наименование показателя | НД на метод испытания | Результат испытания |
| --- | --- | --- |
| Разрывная нагрузка материала, Н | ГОСТ 30303-95 | вдоль - 1356 поперек-1086 |

Устойчивость материала к воздействию кислот и щелочей

| Среда | НД на метод испытания | Время Воздействия - мин | Результат испытания |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Разрывная нагрузка, Н | Снижение прочности. % |
| Серная кислота (96% конц.) | ГОСТ 9.030-74 метод Е | 240 | вдоль -1100 поперек - 880 | 18,8 19,0 |
| Азотная кислота (50% конц.) | ГОСТ 30303-95 | 240 | вдоль -1200 поперек - 840 | 11,5 22,7 |
| Соляная кислота (35% конц.) | ГОСТ 30303-95 | 240 | вдоль -1056 поперек - 809 | 22,1 25,5 |
| Фосфорная кислота (85% конц.) | ГОСТ 30303-95 | 240 | вдоль -1222 поперек - 647 | 9,9 40,4 |
| Гидроокись калия (50% конц.) | ГОСТ 9.030-74 метод Е | 240 | вдоль -1280 поперек - 820 | 5,6 24,5 |

Устойчивость материала к воздействию агрессивных сред

| Наименование показателя | НД на метод испытания | Результат испытания |
| --- | --- | --- |
| Стойкость покрытия к воздействию среды, изменение массы образца, % Время воздействия - 24час. Стандартное масло СЖР -2 Дизельное топливо по ГОСТ 305-82 Бензол Толуол Ксилол Гексан | ГОСТ 9.030-74 Метод А | 2,0 13,0 3,0 4,7 12,0 0,1 |

u

.

предлагает произвести замену используемых ранее костюмов Л-1 на новую  разработку  - костюм специальный Л-2.

Новинка разработана в июле 2005 года. Костюм специальный Л-2 полностью отличается от своего предшественника. При разработке этого костюма были учтены все недостатки костюма Л-1. Костюм универсален – может применяться как при сантехнических работах, так и в технологических процессах химических предприятий.

Многократность использования костюма Л-2 - это экономия финансовых средств вашего предприятия. Специальная прорезиненная ткань (см.Паспорт) защищает работника от воздействия ядовитых веществ и промокания (при погружении в жидкие среды гарантируется полная герметичность).

Костюм предназначен для выполнения ремонтных, профилактических работ, подготовки оборудования к ремонту, ликвидации аварийных ситуаций. Обеспечивает защиту в условиях воздействия сильнодействующих ядовитых веществ (СДЯВ): концентрированных минеральных кислот (азотной, серной, соляной, фосфорной) щелочей, гидроокиси калия; органических растворителей (бензол, толуол, ксилол); нефтяных масел, дизельного топлива.

Костюм состоит из куртки, полукомбинезона, сапог. Куртка с капюшоном, вклеенным обтюратором по лицевой линии. Манжеты рукавов герметично соединены с рукавицами специальными зажимными кольцами. Полукомбинезон с приклеенными сапогами.

Л-2 пользуется спросом у работников водоканалов, ЖКХ и др. предприятиях. В данный момент их применяют на предприятиях различных сфер деятельности: нефтяные компания, аварийно-спасательные службы, водоканалы, моторостроительные заводы и др.

Наши изолирующие костюмы предназначены для сотрудников МЧС, газовиков, химиков и нефтехимиков, производителей различных удобрений и ядохимикатов, а также слесарей и сантехников ЖКХ, которые занимаются очисткой канализаций и стоков. Наша продукция защитит людей, которые работают с кислотами на автомобильных предприятиях, в цехах окраски станков и оборудования, сохранит здоровье работникам при очистке железнодорожных цистерн от паров и жидкой фазы различных спиртов, пригодится военнослужащим при проведении работ в условиях воздействия сильного заражения химическими и биологическими веществами.